# .                                      ECOPRIME HS 120               	Technisch informatieblad .

Omschrijving

ECOPRIME HS 120 is een High-end watergedragen grondlak (5:1), welke voornamelijk is samengesteld uit duurzame grondstoffen. Dankzij het hoge vaste stofgehalte worden poriën in het hout opgevuld en wordt direkt een stevige, reeds slijtvaste laag op de houten vloer aan gebracht. Daarnaast kleurt de houten vloer bijna zo op als bij gebruik van een oplosmiddelhoudende grondlak.

Eigenschappen

Mixverhoud				5/1

Temp. tijdens aanbrengen		+10 ̊̊ C < t < + 25 ̊ C

Gereedschap				6 mm Roller / kwast

Verdunnen (indien nodig)		Water

Verbruik				80-120 g/m²

Stofvrij					45 minuten(1)

Voorzichtig beloopbaar			90 minuten(1)

Pot-Life					90 minuten(1)

Schuurbaar na				24 uur(1)

Overlakbaar zonder tussenschuren	Niet; altijd tussenschuren

Oxidatie van het hout			Goed

Houdbaarheid				1 jaar (In ongeopende originele verpakking tussen +10° en +25°C)

Verpakt per				6 lt (5+1)

Reinigen gereedschap			DNH 40 thinner

(1) bij 20 ̊ C en 65% relatieve luchtvochtigheid

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Gebruiksaanwijzing

De A en B component van ECOPRIME HS 120 dienen goed gemixt te worden voordat de lak gebruiksklaar is; gebruik altijd een schone fijne zeef bij het uitschenken. Voeg de B component al mixend langzaam aan component A toe en mix door tot u zeker bent dat de lak uniform is gemengd. De lak is bedoeld voor onbehandeld hout, eventueel geschuurd, gestopt, maar vooral goed gestofzuigd. Na droging kan het oppervlak enigszins glanzend overkomen; dit komt doordat met de grondlak echt al een stevige laag is aangebracht. Als de grondlak droog is moet de vloer licht worden geschuurd met ca. korrel 220 en moet er daarna natuurlijk goed worden gestofzuigd.

ECOPRIME HS 120 kan worden afgelakt met alle watergedragen lakken uit de Chimiver range.

* Doe op tanninehoudende houtsoorten altijd eerst een test.